## Slide 1: Бетонные дороги: опыт компании LafargeHolcim
Евген Флореску Сочи, 27 мая, 2016
Менеджер проектов дорожного
строительства

## Slide 2
LafargeHolcim – мировой лидер в строительных материалах!
Бетонные дороги – свойства и преимущества
  Типы дорожных покрытий и функциональность
  Прочность и долговечность
  Экономические факторы
  Экологические факторы
LafargeHolcim и бетонные дороги
  Факты о бетонных дорогах
  Опыт компании в других странах
  УКБ – Уплотнённый катком бетон
  Укрепление грунтов
  LafargeHolcim – Ваш партнер в строительстве дорог!
Проект в М3 – Ферзиково, Калужская обл.
  Результаты ПредПроекта

## Slide 3: Новый лидер на рынке
Все показатели ориентировочные, на 31 декабря 2014 года.
90 стран
2 500 предприятий
Входит в списки SIX Swiss Exchange и Euronext
32,6 млрд швейцарских франков выручки от реализации
115 000 сотрудников
Notes: Новая группа — первый взгляд
В нашей команде работают 115 000 сотрудников в 90 странах по всему миру.
Более 2 500 заводов (1 600 — предприятий по производству готовых цементных смесей, более 600 предприятий по производству нерудных материалов, более 180 цементных заводов и 70 дробильных станций).
32,6 млрд швейцарских франков выручки с продаж
Наши акции торгуются на Швейцарской бирже и Euronext

## Slide 4: Более 180 лет опыта
1864
1912
1990
2008
1945 –1960е
1970 –1990е
1887
1920 –1945
1980
2001
2015
1833
Lafarge создана в департаменте Ардеш, Франция
Lafarge запускает первую лабораторию в мире по исследованию цемента
Holcim вкладывает средства в цементные компании в Европе и за ее пределами
Holcim продолжает расширение
Lafarge создала исследовательский центр
Наименование группы Lafarge приобретает компания Orascom Cement
Lafarge участвует в строительстве Суэцкого канала
Holcim создана в Хольдербанке, Швейцария
Название группы "Holderbank" изменено на Holcim — Lafarge приобретает компанию Blue Circle
Слияние Holcim и Lafarge
Holcim инвестирует в предприятия в Северной и Южной Америке
Lafarge разрабатывает высокопрочные бетоны
Notes: Более 180 лет опыта
Компания LafargeHolcim создана в результате слияния Holcim и Lafarge в 2015. Имея за плечами более 180 лет совместного опыта, наша объединенная Группа вступает в новую эпоху передовых технологий и инновации в отрасли строительных материалов, отвечая запросам XXI века.

## Slide 5: Самый большой Центр исследований и разработок в мире – Лион, Франция
Исследовательский Центр
  250 сотрудников
  60% наших руководителей – доктора наук
  12 национальностей
Уникальный набор патентов
  Получено более 150 патентов
  Более 1000 патентов в глобальном портфолио
Уникальное оборудование для бетонных инноваций
  Реальные условия индустриального производства
  Быстрый вывод на рынок инновационных решений
“CDL Euromed”: лаборатория для разработки новых решений для строительства
© LafargeHolcim 2015
Notes: Some minor changes. Also, I am not sure what the section on patents actually means; let’s check with IP

## Slide 6: Разработки для дорожного строительства в Исследовательском Центре (Лион)
Меню решений
2009 - 2012
Переработка асфальта
2011
Экологические вяжущие
2009 - 2012
Тёплый асфальт
2014
Дорожные вяжущие
2011 - 2013
Дорожные основания
2014
Уплотненный катком бетон
2011 - 2014
Рецептуры
асфальта
2013-2014
Бетонное полотно
2015
Укрепление глинистых грунтов
2015
Инновационные покрытия
2009 - 2011
Стабилизация щебёночных слоёв

## Slide 7: Решения существуют для каждого проекта!
Все зависит от потребностей и ожиданий
Бетонное покрытие
Переработка нерудных материалов
Укрепление слоёв дорожной одежды
Укрепление грунтов
Уплотнённый катком бетон
Оптимизация логистики
Лабораторные услуги на объекте

## Slide 8
LafargeHolcim – мировой лидер в строительных материалах!
Бетонные дороги – свойства и преимущества
  Типы дорожных покрытий и функциональность
  Прочность и долговечность
  Экономические факторы
  Экологические факторы
LafargeHolcim и бетонные дороги
  Факты о бетонных дорогах
  Опыт компании в других странах
  УКБ – Уплотненный катком бетон
  Укрепление грунтов
  LafargeHolcim – Ваш партнер в строительстве дорог!
Проект в М3 – Ферзиково, Калужская обл.
  Результаты ПредПроекта

## Slide 9
Дорожное полотно и функциональность
Структура дорожной одежды

## Slide 10
Представьте мир без дорожного полотна….
Дорожное полотно и функциональность

## Slide 11
Дорожное покрытие можно классифицировать по 3 категориям:
1 – нежёсткий тип (асфальтобетон)
2 – жёсткий тип (цементобетонный)
3 – полужёсткий тип (асфальтобетон и цемент используются)
Дорожное полотно и функциональность

## Slide 12
Дорожное полотно выполняет 4 основные функции:
Распределение нагрузки
Защита от воздействия влаги
Безопасность
  Гладкая и комфортная поверхность
Дорожное полотно и функциональность

## Slide 13
Бетонное покрытие распределяет нагрузку!
Эффективность и долговечность
  Бетон – материал жёсткого типа!
  Нагрузки распределяются на большие площади!
  Влияние на подстилающие слои относительно незначительны
  Бетонное покрытие не требует укреплённого основания
РАВНОМЕРНОСТЬ >> ПРОЧНОСТЬ
Notes: To discuss that, unlike for asphalt pavements that are relatively flexible, concrete is stiff and spreads the load out over a larger area. This leads to lower stresses on the layers below the concrete surface and thus less or lower requirements from the geotechnical side of things.

## Slide 14
  При высоких температурах, асфальтобетон становится мягче. Также может становится мягче и подстилающий слой через:
    сдвиг асфальтного слоя
    большие нагрузки, которые передаются на щебёночный слой, что физически меняет конструкцию дорожного полотна!
Бетонное покрытие прочнее!
Эффективность и долговечность

## Slide 15
Бетонная дорога более безопасна!
Тормозной путь на бетонных покрытиях короче чем на асфальтобетонных, когда покрытие мокрое и неровное!
Эффективность и долговечность
Notes: Over time, two types of pavements emerged as the most equitable solutions for streets, roads, highways, industrial, and airfield pavements. We have been evaluating these two solutions and having healthy discussions about the social and economic benefits and differences ever since. There are still other pavement types used in various applications, if they prove to be equitable or sustainable for the application.
OOPS, how did those photos get in there! Well, since they’re here, I may as well have some fun explaining them since they’re there and this is a concrete pavement workshop. Obviously one is a huge rut in an asphalt pavement due to truck traffic. The McDonald’s one is one of my favorites of all time; if you can’t read the sign, it says “Please NO SEMIS in the parking lot. Asphalt will be damaged”. Then there’s the asphalt runway that crushed under the weight of an airplane. Apparently asphalt proved to not be the best fit for these applications. And the last is the cover of the most recent edition of Public Works, illustrating weeds growing up THROUGH an asphalt pavement, although the rest of the pavement appears to be in decent condition.

## Slide 16
Фактор | Бетонное покрытие | Асфальтобетонное покрытие
Индекс комфортности вождения | Результаты исследований в 1999 показывают качество для вождения на асфальтобетонном покрытии падает через короткий период времени | 
Международный Индекс Ровности (IRI) | Результаты исследования показывают, что бетонное покрытие сохраняет свою ровную поверхность | 
Шум | Исследование на протяжении 2-4 лет показывает, что уровень шума на бетонных дорогах составляет 2-4 дец. , что выше чем у асфальта. Но, для сравнения, разговор между людьми проходит со звуком в 60-70 дец. | 
Бетонное покрытие – комфортнее в эксплуатации!
Эффективность и долговечность
Notes: Over time, two types of pavements emerged as the most equitable solutions for streets, roads, highways, industrial, and airfield pavements. We have been evaluating these two solutions and having healthy discussions about the social and economic benefits and differences ever since. There are still other pavement types used in various applications, if they prove to be equitable or sustainable for the application.
OOPS, how did those photos get in there! Well, since they’re here, I may as well have some fun explaining them since they’re there and this is a concrete pavement workshop. Obviously one is a huge rut in an asphalt pavement due to truck traffic. The McDonald’s one is one of my favorites of all time; if you can’t read the sign, it says “Please NO SEMIS in the parking lot. Asphalt will be damaged”. Then there’s the asphalt runway that crushed under the weight of an airplane. Apparently asphalt proved to not be the best fit for these applications. And the last is the cover of the most recent edition of Public Works, illustrating weeds growing up THROUGH an asphalt pavement, although the rest of the pavement appears to be in decent condition.

## Slide 17
Источнк: (Leif Wathne, P.E., ACPA.) – Introduction to Concrete Pavements (Part II)
Экономические факторы
Notes: And the reason is this. I’LL need to spend some time with background on where this data is from, what it means, what PPI means, that compound annual growth rate (CAGR) can just be viewed as inflation of the product, etc. The take-away will be that cement has actually inflated at a rate slower than general inflation (e.g., CPI)! So, unfortunately, being in the business of selling cement hasn’t been as profitable as other ventures in the last 50+ years in the US. I’m not sure what that would look like world-wide or if that data is even available. So over about 50 years the price of concrete products increased a little less than 7 times. So $100 of concrete in 1958 would now cost you about $650 in 2011. Asphalt, on the other hand, has increased almost 18 times! So $100 of asphalt paving mixture in 1958 now cost over $1700! And the asphalt inflation has GREATLY outpaced general inflation, putting a major strain on agency budgets. Also note the variability within a year, which makes it difficult for engineers and owners to estimate both construction cost for projects that might be constructed in the future and also future rehab costs when you at costs in terms of a life cycle cost analysis. What is a life cycle cost analysis you ask?

## Slide 18
Экономические факторы
Бетонные покрытия: служат дольше!

## Slide 19
Асфальт и бетон служат абсолютно разные сроки!
Аналогичную структуру дорожного полотна тяжело достичь!
Стоимость жизненного цикла дороги с бетонным покрытием имеет значительное преимущество по сравнению с асфальтобетонным аналогом!
Затратные преимущества бетонного покрытия
Экономические факторы
Notes: useful lifetime of the various options,
costs to the road manager,
residual value of the pavement at the end of the analysis period,
the costs to the road user (or costs to society) during the normal use of the road and during maintenance and renovation works, such as:
  operating costs of the vehicle
  costs due to delays
  costs of accidents
discount rate

## Slide 20
  Благодаря естественному цвету, бетон отражает намного больше света и поглощает меньше тепла чем асфальт
  Бетон отражает свет тогда как асфальт поглощает его. Это позволяет снизить затраты на электроэнергию на 30%.
Экологические факторы / Другие экономические преимущества
Бетонное покрытие отражает свет!

## Slide 21
Строительный материал, на 100% пригодный для переработки:
    Использование с вяжущими для подстилающих слоёв
    Возможность повторного использования, как щебеньrete pavement
Экологические факторы

## Slide 22
Жёсткая конструкция дорожного полотна – рациональное решение!

## Slide 23
LafargeHolcim – мировой лидер в строительных материалах!
Бетонные дороги – свойства и преимущества
  Типы дорожных покрытий и функциональность
  Прочность и долговечность
  Экономические факторы
  Экологические факторы
LafargeHolcim и бетонные дороги
  Факты о бетонных дорогах
  Опыт компании в других странах
  УКБ – Уплотненный катком бетон
  Укрепление грунтов
  LafargeHolcim – Ваш партнер в строительстве дорог!
Проект в М3 – Ферзиково, Калужская обл.
  Результаты ПредПроекта

## Slide 24
Данные и факты о бетонных дорогах
Country
Network
Highway network
National network
Rural network
Во время рабочей сессии «Лучшие практики в бетонных дорогах», которая проходила в Ферале, 2016, EUPAVE (European Concrete Pavement Association) согласовала заключение « Дорожная инфраструктура должна быть адаптирована под изменения в климате» напоминая следующее:
“Бетонные дороги прочнее и долговечнее, что представляет собой идеальное решение при сегодняшних изменениях в климате”
Страны с очень разными климатическими условиями планируют строительство бетонных дорог:
- Индия, Малайзия, Филиппины, Австралия, Южная Африка…также Австрия, Польша…

## Slide 25
Страны с бетонными дорогами
Данные и факты о бетонных дорогах

## Slide 26
Опыт LafargeHolcim в бетонном покрытии - Бельгия

## Slide 27
Опыт LafargeHolcim в бетонном покрытии - Китай

## Slide 28
Опыт LafargeHolcim в бетонном покрытии - Кения

## Slide 29
Опыт LafargeHolcim в бетонном покрытии – Саудовская Аравия

## Slide 30
Опыт LafargeHolcim в бетонном покрытии - Индия

## Slide 31
Опыт LafargeHolcim в бетонном покрытии - Индонезия

## Slide 32
Опыт LafargeHolcim в бетонном покрытии - Боливия

## Slide 33
Бразилия
ОАЭ
Польша
Великобритания
Доминиканская Республика

## Slide 35: Уплотнённый катком бетон (УКБ)

## Slide 36: Уплотнённый катком бетон (УКБ)
Что такое УКБ?
Сухой бетон с 0-усадкой
Густой материал с максимальным содержанием нерудных материалов
Может быть уложен с тем же оборудованием, что и асфальтобетон
Возможные преимущества
Первоначальная стоимость решения (бетон + укладка)
Хорошая эффективность, долговечность и устойчивость к воздействию реагентов, соли и т.д.
Простота реализации
Короткий срок для запуска движения и быстрый набор прочности
Немного и отсутствие швов по сравнению с традиционным бетонным покрытием

## Slide 37
Где может применяться УКБ ?
  Улицы и городские дороги
  Парковки
  Региональные и сельские дороги
  Порты, аэропорты и индустриальные площади
  Зоны оплаты на дорогах
  Городские магистрали
  Подстилающие слоя для тяжёлого транспорта
Терминал в порту
Городские улицы
Зоны отдыха и дорожные «карманы»
Коммерческие площади
Городские магистрали
Уплотнённый катком бетон (УКБ)

## Slide 38: Уплотнённый катком бетон (УКБ)
Характеристики бетона
Прочность на сжатие
  4,000 to 6,000 psi (27 to 41 MPa)
Прочность на изгиб
  500 to 1,000 psi (3.5 to 6.9 MPa)
Модуль упругости
  3,000,000 to 5,000,000 psi (20 to 35 GPa)
Структурно сравним с обычным бетонным покрытием!!!

## Slide 39: Начало эксплуатации
Возможности нагрузки после завершения укладки УКБ

## Slide 40
Площадь: 15000 m²
Дата: September 2014
Механические параметры: C35 бетон с прочностью на сжатие 35 Mpa (28 суток)
Применение: склад и парковка магазина медикаментов
Тип транспорта: десятки грузовиков в сутки со сложными зимними условиями
Предложенное решение: строительные материалы и техническая поддержка для производства УКБ и укладки
Пример УКБ в LafargeHolcim: Опочно, Польша, коммерческие площади

## Slide 41
Оптимизация :
24 % экономии для заказчика
Пример УКБ в LafargeHolcim: подьездная дорога и паркинг, Молдова
Площадь: 3000 m²
Дата: 2015
Применение: подъездная дорога и паркинг
Предложенное решение:укладка на стройплощадке и контроль качества

## Slide 42: Укрепление грунтов

## Slide 43: Что делать с непригодными грунтами?
Когда непригодность грунтов определена, подрядчик имеет 4 варианта:
  Найти новое место строительства
  Перепроектировать объект
  Заменить непригодный грунт
  Улучшить свойства грунтов на объекте
Механическое улучшение свойств
Улучшение добавки

## Slide 44: Улучшение свойств грунта
Применение столетиями
  Улучшение грунтовых свойств в основном развито в Европе и США
Уменьшение содержания влаги и повышение пригодности
Улучшение
  Несущей способности
  МорозостойкостиВодостойкости
  Прочности
Стабилизация грунта
Изменение свойств грунта
Улучшение
  Уплотнения
  Несущей способности
20 – 50 кг/m3 (1 или 3 %)
Известь и\или цемент
50 – 80 кг/m3 (3 или 6%)
Дорожного вяжущего (HRB)

## Slide 45: Дорожные вяжущие для укрепления (HRB)
Разработаны с 1980х с существенным прогрессом в последние годы
Подходят для укрепления материалов земляного полотна, подстилающих слоёв, щебёночных смесей в автодорогах, ж\д, аэропортах и т.д.
Простота в применении
Полный контроль механических свойств
Адаптируется под типы и свойства грунтов, которые нуждаются в укреплении

## Slide 46
LafargeHolcim : примеры продуктов
 | Добавки | Пыль | Негашеная известь
USA and Canada |  |  | 
Terracem Joppa – Exshaw Terracem Edmonton | Fly ash | 45-50 7-13 | 
France |  |  | 
ROLAC PI ROLAC 645 ROLAC 445 ROLAC 425 | Limest. – slag Limestone slag |  | X
Austria |  |  | 
HRB 22.5E HRB 32.5E | Limestone mainly slag |  | 
Romania |  |  | 
Soilmix, Roadmix Roadmix Plus | Limestone Fly ash Lim – FA - Sl |  | 
Germany |  |  | 
Lafarge SOL 50 Lafarge SOL 70 HRB 32.5E HRB 12.5 | Limestone Limestone Limestone Limestone | 1.3 | 
Japan’s BU |  |  | 
SA#100 SA#400 SA#500 | Limestone Slag |  | 55

## Slide 47: Стабилизация грунтов Оптимизация дорожного полотна

## Slide 48: Применение: процесс
1. Распределение материала HRB
3. Выравнивание смеси
4. Уплотнение слоя
H R B
2. Перемешивание с грунтом
roulement
Щебень
Песчаное основание
Земляное полотно
Подстилающий слой ЩПС
5. Защита от просушивания

## Slide 49: Преимущества укрепления грунтов
Экономические преимущества
  Экономия денежных средств
  Экономия времени
  Улучшения свойств всего полотна
  Меньше долгосрочные затраты
Экологические преимущества
  Неукреплённый непригодный материал необходимо утилизировать
  Весть грунт можно использовать!
  Экономия природных ресурсов
  Минимальное влияние на окружающую среду

## Slide 50
LafargeHolcim – Ваш партнёр в строительстве дорог!
  В России, у нас есть все необходимые производственные возможности
  Наше Предложение заключается в поддержке ВАС для оптимизации затрат, времени и долговечности дорожных проектов: укрепления дорожной одежды, УКБ, бетонных дорог.
  LafargeHolcim является специалистом в производстве материалов (цемент, нерудные материалы, бетон и дорожные вяжущие) и наращивает экспертизу в дорожном строительстве как надёжный партнёр!
  Наш Центр Разработок и Исследований нацелен на постоянную разработку решений под Ваши потребности!

## Slide 51
LafargeHolcim – мировой лидер в строительных материалах!
Бетонные дороги – свойства и преимущества
  Типы дорожных покрытий и функциональность
  Прочность и долговечность
  Экономические факторы
  Экологические факторы
LafargeHolcim и бетонные дороги
  Факты о бетонных дорогах
  Опыт компании в других странах
  УКБ – Уплотненный катком бетон
  Укрепление грунтов
  LafargeHolcim – Ваш партнер в строительстве дорог!
Проект в М3 – Ферзиково, Калужская обл.
  Результаты ПредПроекта

## Slide 52: Презентация проекта
54 км длина дороги:
(первая оценка из Калуги была 60 км)
13 км реконструкции между Ферзиково и Сугоново
24 км нового строительства между Сугоново и Недельное
17 км реконструкции между Недельное и М-3 Украина
Ремонт существующих участков
Новый участок
Notes: 20km shorter to Moscow for our trucks

## Slide 53: Техническое задание – интенсивность движения
- Ленгипротранс оценил интенсивность движения в 2035 году в количестве 9000 авто/день.
- Согласно нормам СНиП, интенсивность движения соответствует 2-й категории дорог.
Интенсивность движения 2015
Интенсивность движения в 2035 году
400 авто/день
9000 авто/день
Нет движения
400 авто/день

## Slide 54: Сравнение конструкций дорожной одежды
Нежесткий тип
(асфальтобетонная одежда)
Жесткий тип
(бетонная одежда)
22cm
24cm
70cm
1,31m
15cm
30cm
70cm
1,15m
Бетон тяжелый Б40
Щеб.-грав.-песчаные смеси и грунты, обраб. неорган. вяжущими, с цементом
Щебень. фр. 40-80 мм
Грунт песок средней крупности содержание пылевато-глинистой фракции: 5%
3 асфальтобетонный слоя: 4, 5 и 6 см
Щебеночные смеси с непрерывной гранулометрией при максимальном размере зерен С3 - 120 мм
Песчаные основания: песок средней крупности при содержании пылевато-глинистой фракции: 5%
21cm
35cm
70cm
1,26m
15cm
Песчаное основание
Щебень фр. 40/80
Щеб-грав смеси обраб.вяжущими
Бетон тяжелый
Песчаное основание
Щеб. смеси С3
Асфальтный слой 5 см
Асфальтный слой 6 см
Асфальтный слой 4 см
Согласно строительных норм РФ!
Notes: But the structure are not equivalents because ….. But we tried as close as possible

## Slide 55: Стоимость на строительство на 1 км дорожного полотна
21,0
24,6
Цены: МРР и бeз НДС
Notes: Verbally diff with eq asp

## Slide 56: Общая стоимость проекта
+4,8 %
5 242
5 495
Цены: МРР и бeз НДС

## Slide 57: Стоимость проекта на протяжении срока службы в 25 лет
65
131
Асфальтобетонная дорожная одежда
лет
лет
Затраты млн. руб.
Затраты млн. руб.
В 2 раза меньше затрат
21
30
8
1,5
25
10
2
14
С-кап.рем после 12 лет
0
6
18
12
24
0
12
24
Цементобетонная дорожная одежда
49
Notes: Even after 25 y , cheaper reconstruct

## Slide 58: Дисконтируемые затраты на протяжении 25 лет
Норма дисконта : 10%

## Slide 59: Спасибо за внимание!!
Евген Флореску
  Руководитель проектов дорожного строительства
  eugen.florescu@lafargeholcim.com
  Mobile 0033 6 65171556