## Slide 1
Майданова Наталья Васильевна
Сочи, 2016 г.
www.abz-1.ru
Пути управления качеством органических вяжущих.
Производственный опыт и инновационные разработки ГК « АБЗ-1»

## Slide 2: ГРУППА КОМПАНИЙ «АБЗ-1» Направления деятельности
Генеральный подряд в дорожно-мостовом строительстве
ЗАО «АБЗ-Дорстрой» около 100 инженерно-технических работников
Дорожно-строительные работы
ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» ; ЗАО «Экодор» ; ООО «СМУ-43» 500 единиц техники
Производство дорожно-строительных материалов
ОАО «АБЗ-1» (c 1932г.) 7 заводов мощностью 1,5 млн. тонн асфальта в год, , что составляет более 20 % общего объема рынка данной продукции в Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Логистика дорожно-строительных материалов и сырья
ООО «АБЗ-Автотранс», ЗАО «СКС», ЗАО «Геоформ» 2 млн. тонн груза ежегодно

## Slide 3: ГРУППА КОМПАНИЙ «АБЗ-1» Направления деятельности
Группа компаний «АБЗ-1» поддерживает статус лидера среди предприятий Северо-западного региона по внедрению инновационных технологических решений в сфере дорожного строительства благодаря:
Обновлению техники и оборудования по мировым стандартам
Квалифицированному персоналу
Научно-исследовательской работе
Сотрудничеству с технологическими лидерами отрасли
Внедрению новых продуктов и услуг
ЛАБОРАТОРИЯ
( входной, приемо-сдаточный, операционный, периодический контроль, исследовательская деятельность)
Аттестат аккредитации RA.RU.21АЕ17 ( дата включения аккредитованного лица в реестр 10.09.2015)
Члены европейских ассоциаций : IMAA and EAPA

## Slide 4
ОАО « АБЗ-1» ( СПБ)
Инженерный факультет университета Dokuz Eylul (Турция).
Химический факультет СПбГЭУ ( СПБ)
Межгосударственная работа по исследованию
нефтяных битумов
ЦЕЛЬ – проведение совместной межгосударственной работы по исследованию нефтяных битумов различных производителей, организуемой EAPA для членов ассоциации.
ЗАДАЧИ:
Определение физико-механических испытаний по методикам ГОСТ и EN;
Определение содержания твердых парафинов и определение взаимосвязи с реологическими характеристиками;
Определение реологических характеристик по методологии Суперпейв;
Определение содержания металлов;
Определение структурных параметров битумов и их компонентов методом ИК– спектроскопии;
Анализ результатов, выявление зависимостей
УЧАСТНИКИ

## Slide 5: ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Отечественные образцы предоставлены ОАО «Асфальтобетонный завод № 1» (Санкт-Петербург)
Зарубежные образцы предоставлены инженерным факультетом университета Dokuz Eylul (Турция).
IZMIR (Турция, НК « Tupras», нефти из Ирака, Азербайджан, Сирия)
BUTMAN (Турция, НК « Tupras», собственное месторождение )
TURKMENISTAN (Туркменистан)
KWASHY (Ирак)
BEAJY (Ирак)
R3- БНД 60/90 ( НК 1, ГОСТ 22245)
R 5 - БНД 60 /90 ( НК 2, ГОСТ 22245)
R 4 - БНД 70 /100 ( НК 2 , ПНСТ 1-2012)
R 6 - БДУ 70/100 ( НК 3 , СТО)

## Slide 6
Два метода
1. Метод дистилляции ( EN 12606-1, ГОСТ 33139 Б)
2. Метод DSC (дифференциальной сканирующей колориметрии ASTM 4419-90 )
Методы условны
Результаты коррелируется ( кроме 1,5/7,09)
Метод DSC выявляет твердые парафины по наличию кристаллической фазы в битумах .
Метод дистилляции ( разрушение молекулярных структур парафинов при крекинге, либо неполная отгонка)
Присутствие парафинов оказывает значительное влияние на их реологические характеристики и битумов и а/б смесей
КАКОЙ МЕТОД ПРЕТЕНЗИОННЫЙ В НД РФ?
Битум | Содержание парафинов, % | 
 | EN 12606-1 | Метод DSC
BUTMAN 50/70 | 0,8 | 2,61
BEAJY 85/100 | 1,12 | 3,27
KWASHY 85/100 | 1,5 | 7,09
БНД 60 /90 R 5 | 2,0 | 4,81
БНД 60/90 R 3 | 2,1 | 3,93
БНД 70 /100 R 4 | 2,3 | 4,04
БДУ 70/100 R 6 | 2,37 | 5,24
IZMIR 50/70 | 2,7 | 3,52
TURKMENISTAN 50/70 | 4,22 | 7,74
СОДЕРЖАНИЕ ПАРАФИНОВ

## Slide 7
ИСПЫТАНИЯ ПО ГОСТ
Пенетрация до и после RTFOT, при 25 °С, дмм
Chart: 
| IZMIR | BATMAN | TURKMENISTAN | KWASHY | BEAJY | BND 60/90 R3 | BND 60/90 . R5* | BND 70/100 ) R4* | BND 70/100 R6
Penetration of the needle, 0.1 mm at 25 ° C | 48 | 50 | 50 | 93 | 75 | 63 | 68 | 76 | 72
Penetration of the needle, 0.1 mm at 25 ° C After Aging | 27.84 | 31 | 41 | 58.59 | 44.25 | 42.84 | 44.2 | 41.8
Изменение температуры размягчения после RTFOT, °С
Chart: 
| IZMIR | BATMAN | TURKMENISTAN | KWASHY | BEAJY | BND 60/90 R3 | BND 60/90 . R5* | BND 70/100 R4* | BND 70/100 R6
Changing the softenning point ball, ° C | 4.7 | 8.8 | 2.8 | 20.2 | 17.4 | 4.9 | 7.4 | 5 | 4.2
Растяжимость до и после RTFOT при 25 °С, см
Chart: 
| IZMIR | BATMAN | TURKMENISTAN | KWASHY | BEAJY | BND 60/90 R3 | BND 60/90 oks. R5* | BND 70/100 R4* | BND 70/100 R6
Ductility, cm, at 25 ° C | 150 | 64 | 35 | 75 | 48 | 76 | 70 | 109 | 150
Ductility, cm, at 25 ° after aging | 120 | 14 | 8 | 8 | 14 | 33 | 35 | 58 | 121
Для остаточных битумов ( с незаконченным процессом отгона масляных фракций) характерно резкое изменение Т разм., растяжимости.
Содержание парафинов сказывается на деформативности и при низкотемпературных тестах ( П о, Д 25, Д0,)
При умеренных температурах тестов , парафины инертны, почувствовать их наличие можно в а/б смеси при уплотнении.

## Slide 8
Chart: 
| IZMIR | BATMAN | TURKMENISTAN | KWASHY | BEAJY | BND 60/90 R3 | BND 60/90 oks. R5* | BND 70/100 R4* | BND 70/100 R6
Dynamic viscosity at 60° C , Pа*s | 258.3 | 576.6 | 236.7 | 336.6 | 285 | 180.8 | 205.6 | 189 | 348
Brookfield Viscosity at 135 ° C, mPa.s | 462.5 | 612.5 | 337.5 | 100 | 400 | 487.5 | 525 | 387.5 | 550
Brookfield Viscosity at 165 ° C, mPa.s | 125 | 150 | 112.5 | 62.5 | 125 | 137.5 | 150 | 137.5 | 112.5
Dynamic viscosity at 60° C , Pа * s after aging | 575.3 | 1291.7 | 555.8 | 1284.6 | 1193.3 | 630 | 478.8 | 636 | 895.8
Динамические вязкости при
разных условиях
Наблюдается связь вязкостей при высоких температурах содержанием парафинов, что необходимо учитывать на АБЗ при выборе диапазонов смешения и укладки
Однако при вязкости при 60°С влияние содержания парафинов не так значительно

## Slide 9
Битум | Содержание парафинов, % |  | PG
 | EN 12606-1 | Метод DSC | 
BUTMAN 50/70 | 0,8 | 2,61 | 70-22
BEAJY 85/100 | 1,12 | 3,27 | 64-
KWASHY 85/100 | 1,5 | 7,09 | 58-
БНД 60 /90 R 5 | 2,0 | 4,81 | 64-22
БНД 60/90 R 3 | 2,1 | 3,93 | 64-22
БНД 70 /100 R 4 | 2,3 | 4,04 | 64-22
БДУ 70/100 R 6 | 2,37 | 5,24 | 64-22
IZMIR 50/70 | 2,7 | 3,52 | 62-22
TURKMENISTAN 50/70 | 4,22 | 7,74 | 58-16
PG GRADE

## Slide 10: Rutting тест
Chart: 60 °C;после RTFOT; 0,01Hz
| BEAJY | BATMAN | KWASHY | R5 | R3 | R6 | R4 | İZMİR | TÜRKMENİSTAN
60 °C; Aged; 0,01Hz | 374.4 | 347.5 | 132.9 | 74.02 | 64.8 | 63.46 | 45.39 | 40.44 | 21.26
Chart: 60 °C; после RTFOT, 10Hz
| BATMAN | BEAJY | KWASHY | R6 | İZMİR | R5 | R3 | R4 | TÜRKMENİSTAN
60 °C; Aged; 10Hz | 109000 | 78150 | 42310 | 37420 | 35640 | 32610 | 31500 | 28840 | 13870
Определение параметра сдвиговой устойчивости при различных температурах и разных частотах
При 0,01 Нz - нагрузка от автомобилей при интенсивном скоростном движении
При 10 Нz – нагрузка при обычном скоростном режиме
Чем выше величина этого параметра, чем лучше ( норматива нет)

## Slide 11: ZSV – тест нулевой вязкости
Chart: 
| BEAJY | BATMAN | KWASHY | R5 | R3 | R6 | R4 | İZMİR | TÜRKMENİSTAN
 | 6361.032 | 5878.944 | 3763.397 | 1294.118 | 1226.162 | 1053.299 | 1047.259 | 945.82 | 402.0255
Параметр коррелирует с устойчивостью к постоянным деформациям, чем больше значение параметра , тем выше устойчивость.

## Slide 12: MSCR
Параметр упругого восстановления, Е %
Chart: % Recovery @100+3200 Pa
| Beajy | Batman | Kwashy | R5 | R3 | R6 | R4 | İzmir | Türkmenistan
% Recovery @100+3200 Pa | 28 | 30 | 16 | 10 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2
Параметр необратимой деформации, Jnr, КПа
Chart: Jnr (kPa)
| Beajy | Batman | Kwashy | R5 | R3 | R6 | R4 | İzmir | Türkmenistan
Jnr @100 kPa | 0.22866 | 0.21087 | 0.47366 | 0.82596 | 0.84999 | 1.018 | 1.164 | 1.3046 | 2.5189
Jnr @3200 kPa | 0.28938 | 0.23095 | 0.59799 | 1.0688 | 1.0935 | 1.1772 | 1.4738 | 1.4037 | 3.7294
Высокое значение параметра Е и низкое значение Jnr, соответствуют высокой устойчивость к деформациям ( любым)
Нормы для Jnr:
Jnr < 0,5 кПа – для высококатегорийных дорог,
Jnr < 1 кПа – для малонагруженных дорог

## Slide 13: ИК – Фурье спектрометр «ФСМ-1201»
Условное содержание карбонильных групп
Chart: 
| BATMAN | IZMIR | KWASHI | BEAJY | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Туркменистан
Исходный | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 2.2 | 2.6 | 4.1 | 4.5 | 4.8
RTFOT | 0.1 | 0.7 | 1.6 | 1.4 | 2.7 | 3.5 | 4.9 | 5.9 | 6.2
PAV | 4.6 | 3.4 | 5 | 5.4 | 6.5 | 7.3 | 8.6 | 8.9 | 9.5
У битумов BATMAN, IZMIR, BEAJY и KWASHI сигнал карбонильной группы практически отсутствует, что характерно для остаточных битумов.
Следовательно, методом ИК - спектроскопии можно однозначно отличить остаточные битумы от окисленных, оценить их глубину окисления как в исходном состоянии, так и в условиях старения по RTFOT и PAV
Условное содержание карбонильных групп – Сс=о, % равна Dс=о, %
Ароматичность Сар, % определяли по формуле;
САр, = [DC=С /( DСH3 + DСH2)] *100%;
Относительная линейность (алифатических структур) L, % рассчитывали по формуле;
L =(DСH2/ DСH3) *100%

## Slide 15
СЕГОДНЯ: ДОРОЖНЫЕ БИТУМЫ
Качество выпускаемых марок битумов - нестабильно;
Низкая термостабильность;
Снижение качества исходного сырья ;
Нормативная база требует актуализации (мониторинг и анализ);
Отсутствие у НК сырья из «тяжелой» нефти для производства битумов;
Отсутствие стабильных поставок вяжущих по требуемым PG.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГК « АБЗ-1» :
Обратная связь с производителями;
Раздельное хранение в пределах марки
Снижение температур ( при необходимости)
Модификация перед использованием
Подбор вяжущих по требуемым PG
Набор статических данных по различным производителям
Выпуск а/б смесей при сниженных температурах

## Slide 16: « ТЕПЛЫЕ» СМЕСИ
5 января 2016 года Владимир Путин подписал Указ о проведении в 2017 году в Российской Федерации Года экологии.
С 2010 года ОАО «АБЗ-1» развивает инновационную технологию «теплого асфальта» . Выпущено более 800 тыс. тонн асфальтобетонных смесей.
Chart: Возрастание вязкости при повышение температуры производства а/б смесей
| Категория 1
Вязкость исходного битума | 167
Вязкость после RTFOT при 135°C | 362
Вязкость после RTFOT при 163°C | 490
При сниженных температурах производства и укладки «теплых» смесей битумное вяжущее стареет медленнее на 25-30 %, что позволяет увеличить межремонтные сроки.

## Slide 17: «ТЕПЛЫЕ» СМЕСИ
2016 год: Первая премия в номинации Лучший пример внедрения инновационных технологий» с продуктом «Тёплый асфальт». В конкурсе «Инновации в строительстве» в рамках выставки ИнтерСтройЭкспо.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
Теплый асфальт » или «Warm Mix Asphalt» - энергосберегающая технология - понижение технологических температур на 25-30%
Не требуется специального дорогостоящего оборудования
Небольшое количество специализированной добавки изменяет реологические свойства асфальтобетонной смеси, увеличивая пластичность при пониженных температурах.
До 80 % уменьшается количество эмиссий газообразных углеводородов и водяного пара в атмосферу
Технология «Теплый асфальт » или «Warm Mix Asphalt» позволяет увеличить «плечо» доставки асфальтобетонной смеси до 300 км
Технология «теплого асфальта», допускает возможность укладывать смеси при температуре окружающего воздуха не ниже минус 10С при соблюдении технологической дисциплины.
Снижение технологических температур выпуска «теплого асфальта» приводит к экономии энергоресурсов, и , следовательно, уменьшается стоимость укладки 1 квадратного метра асфальта.

## Slide 18
ЦВЕТНЫЕ СМЕСИ
2015 год: Первая премия, «Цветной асфальт» (номинация «Иные материалы»)
2014-2015 г – опытные участки, объекты
2016 год Подана Заявка на патент «ВЯЖУЩЕЕ ДЛЯ ЦВЕТНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА»
Готовность ГК « АБЗ-1» к выпуску цветных а/б смесей любых марок и типов
( в том числе со светоотражающим эффектом)

## Slide 19
ЦВЕТНЫЕ СМЕСИ
Вертолетная площадка ООО "СЗРЦ Концерна
ПВО «Алмаз-Антей», август 2015 г.
Технический проезд вокруг Юлмарта
октябрь 2015 г.
Тротуар около детского ортопедического
института им. Турнера , сентябрь 2014 г
Опытные участки на стадионе « Зенит» ,
октябрь 2014

## Slide 21: Группа Компаний АБЗ-1
Группа компаний АБЗ-1 готова к выполнению контрактов дорожно-мостового строительства любой сложности не менее 10 млрд. рублей в год

## Slide 22
Благодарю за внимание!
Все необходимые документы и экономические обоснования по вышеизложенному могут быть предоставлены по запросу
Группа Компаний “АБЗ-1”
www.abz-1.ru
2016 г.
Майданова Н. В., к.т.н.
nmaydanova@abz-1.ru
8 -812-541-80-88