## Slide 1: СПОСОБЫ КОРРЕКТИРОВКИ
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДОРОЖНОГО БИТУМА, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ НАДЕЖНОСТЬ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ

## Slide 2
Наименование показателя | Фактические значения для: | 
 | битума марки БНД 60/90 | битума марки БНД 60/90, модифицированного 1,5% масс Sasobit
Глубина проникания иглы, 0,1мм, при: 25С 0С | 88 34 | 61 20
Температура размягчения, С | 48 | 60
Растяжимость, см, при: 25С 0С | Более 140 4,0 | 95 1,2
Температура хрупкости, С | -16 | -16
Температура вспышки, С | Более 300 | 298
Изменение температуры размягчения после прогрева, С | 3 | 2
Индекс пенетрации | -0,3 | +1,5
Сцепление с мрамором | Контр. обр. №2 | Контр. обр. №1
Кинематическая вязкость при 135С, сСт | 317,2 | 300,2
Динамическая вязкость при 60С, Па.с | 161 | 370
Результаты оценки физико-механических свойств битума
марки БНД 60/90 производства ООО "КИНЕФ"
до и после модификации 1,5% масс Sasobit
До прогрева по методике EN 12607-1

## Slide 3
Наименование показателя | Фактические значения для: | 
 | битума марки БНД 60/90 | битума марки БНД 60/90, модифицированного 1,5% масс Sasobit
Изменение массы после прогрева, % | 0,00 | -0,11
Глубина проникания иглы при 25С после прогрева, % от первоначальной величины | 74 | 80
Кинематическая вязкость при 135С, после прогрева, сСт, | 469,9 | 515,3
Динамическая вязкость при 60С после прогрева, Па.с | 349 | 986
Растяжимость при 25С после прогрева, см | 86 | 45
Температура размягчения после прогрева, С | 53 | 63
Коэффициент возрастания вязкости | 2,2 | 2,7
Сцепление с гранитным щебнем Каменногорского месторождения Ленинградской области (фракции 5-10 мм) | Не соответствует | Не соответствует
Результаты оценки физико-механических свойств битума
марки БНД 60/90 производства ООО "КИНЕФ"
до и после модификации 1,5% масс Sasobit
После прогрева по методике EN 12607-1

## Slide 4
Наименование показателя | Фактические значения для: | 
 | битума марки БНД 60/90 | битума марки БНД 60/90, модифицированного 0,8% масс Honneywell Titan
Глубина проникания иглы, 0,1мм, при: 25С 0С | 87 29 | 55 20
Температура размягчения, С | 48 | 54
Растяжимость, см, при: 25С 0С | Более 140 3,5 | 91 0,2
Температура хрупкости, С | -19 | -15
Температура вспышки, С | Более 300 | Более 300
Изменение температуры размягчения после прогрева, С | 4 | 5
Индекс пенетрации | -0,4 | 0,0
Сцепление с мрамором | Контр. обр. №2 | Контр. обр. №2
Кинематическая вязкость при 135С, сСт | 330,3 | 528,2
Динамическая вязкость при 60С, Па.с | 191 | 602
Результаты оценки физико-механических свойств битума
марки БНД 60/90 производства ОАО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-Московский НПЗ"
до и после модификации 0,8% масс Honneywell Titan
До прогрева по методике EN 12607-1

## Slide 5
Наименование показателя | Фактические значения для: | 
 | битума марки БНД 60/90 | битума марки БНД 60/90, модифицированного 0,8% масс Honneywell Titan
Изменение массы после прогрева, % | -0,1 | 0,02
Глубина проникания иглы при 25С после прогрева, % от первоначальной величины | 75 | 67
Кинематическая вязкость при 135С, сСт, после прогрева | 489,2 | 844,5
Динамическая вязкость при 60С после прогрева, Па.с | 381 | 1 878
Растяжимость при 25С после прогрева, см | 90 | 22
Температура размягчения после прогрева, С | 53 | 63
Коэффициент возрастания вязкости | 2 | 3,1
Сцепление с гранитным щебнем Каменногорского месторождения Ленинградской области (фракции 5-10 мм) | Не соответствует | Контрольный образец №1
Результаты оценки физико-механических свойств битума марки БНД 60/90
производства ОАО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-Московский НПЗ"
до и после модификации 0,8% масс Honneywell Titan
После прогрева по методике EN 12607-1

## Slide 6
СТО АВТОДОР
2.30-2015
ПОЛИМЕРНО-МОДИФИЦИРОВАННЫЕ БИТУМЫ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

## Slide 7
Показатели физико-механических свойств полимерно-модифицированных битумов
на основе блоксополимеров типа СБС
Проект СТО АВТОДОР
Наименование показателя | Ед. измер. | Методы испытаний | ПМБсбс 100/130 |  |  |  | ПМБсбс 70/100 |  |  |  | ПМБсбс 50/70 |  |  |  | ПМБсбс 35/50 |  |  | 
Глубина проникания иглы при 25оС | 0,1 мм | ГОСТ 32154 | 101-130 |  |  |  | 71-100 |  |  |  | 51-70 |  |  |  | 35-50 |  |  | 
Температура размягчения по кольцу и шару, не ниже | оС | ГОСТ 32054 | 50 | 54 |  | 58 | 60 | 64 |  | 68 | 60 | 64 |  | 68 | 68 | 72 |  | 76
Эластичность при 25оС, не менее | % | ГОСТ EN 13398 | 85 |  |  |  | 85 |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  | 
Температура хрупкости , не выше | оС | ГОСТ EN 12593 | -26 |  | -24 |  | -24 |  | -22 |  | -20 |  | -18 |  | -18 |  | -16 | 
Температура вспышки , не ниже | оС | ПНСТ 7 | 235 |  |  |  | 235 |  |  |  | 235 |  |  |  | 235 |  |  | 
Энергия деформации (по растяжимости) | Дж/ см2 | ГОСТ EN 13589 | ≥3 при 5оС |  |  |  | ≥2 при 10оС |  |  |  | ≥2 при 10оС |  |  |  | ≥2 при 10оС |  |  | 
Динамическая вязкость ротационным вискозиметром при 135 оС, не более | Па·с | ГОСТ EN 13302 | 3,00 |  |  |  | 3,00 |  |  |  | 3,00 |  |  |  | 3,00 |  |  | 
Динамическая вязкость ротационным вискозиметром при 60 оС, не менее | Па·с | ГОСТ EN 13302 | 1 500 |  |  |  | 2 000 |  |  |  | 2 500 |  |  |  | 3 000 |  |  | 
Сцепление вяжущего с поверхностью щебня из кислой породы (бурное кипение) | Контр. обр. | ГОСТ 11508 | По контрольному образцу №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Однородность |  | ГОСТ Р 52056 | Однородно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 8
Продолжение таблицы
Показатели физико-механических свойств полимерно-битумных вяжущих на основе блоксополимеров типа СБС
Проект СТО АВТОДОР
Наименование показателя | Ед. изм. | Методы испытаний | ПМБсбс 100/130 | ПМБсбс 70/100 | ПМБсбс 50/70 | ПМБсбс 35/50
Стабильность при хранении в течение 72 ч при температуре 180°С по ГОСТ EN 13399: |  |  |  |  |  | 
Изменение температуры размягчения, не более | °С | ГОСТ 32054 | 5 |  |  | 
Изменение пенетрации, не более | 0,1 мм | ГОСТ 32154 | 8 |  |  | 
Устойчивость к старению при температуре 163°С по ГОСТ EN 32184: |  |  |  |  |  | 
Изменение массы, не более | % | ГОСТ EN 13303 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3
Остаточная пенетрация, не менее | % | ГОСТ 32154 | 60 | 60 | 60 | 60
Изменение температуры размягчения | °С | ГОСТ 32054 | 8 | 6 | 5 | 5
Эластичность при 25°С | % | ГОСТ EN 13398 | 80 | 80 | 70 | 70
Коэффициент возрастания динамической вязкости | - | ГОСТ EN 13302 | Не более 3 |  |  | 
Дополнительные методы испытания после прогрева: |  |  |  |  |  | 
Комплексный модуль сдвига (DSR) | кПа | EN 14770 | Для набора статистических данных в диапазоне от +30° до + 90°С с шагом 10°С и частотой 1, 59 Гц (10 рад/с) |  |  | 
Жесткость на реометре с изгибом балки (BBR) | МПа | EN 14771 | Для набора статистических данных в диапазоне от - 12° до - 36°С с шагом 6°С |  |  | 

## Slide 9
Показатели физико-механических свойств полимерно-модифицированных битумов
на основе термопластов
Проект СТО АВТОДОР
Наименование показателя | Ед. измер. | Методы испытаний | ПМБт 70/100 |  | ПМБт 50/70 |  | ПМБт 35/50 | 
Глубина проникания иглы при 25оС | 0,1 мм | ГОСТ 32154 | 71-100 |  | 51-70 |  | 35-50 | 
Температура размягчения по кольцу и шару, не ниже | оС | ГОСТ 32054 | 52 | 56 | 56 | 60 | 60 | 64
Растяжимость при 25оС | см | ГОСТ EN 13398 | 80 |  | 70 |  | 30 | 
Температура хрупкости, не выше | оС | ГОСТ EN 12593 | -18 | -16 | -16 | -14 | -14 | -11
Температура вспышки, не ниже | оС | ПНСТ 7 | 235 |  | 235 |  | 235 | 
Энергия деформации (по растяжимости) | Дж/ см2 | ГОСТ EN 13589 | Для набора статистических данных |  |  |  |  | 
Динамическая вязкость ротационным вискозиметром при 135 оС, не более | Па·с | ГОСТ EN 13302 | 3,50 |  | 3,50 |  | 4,00 | 
Сцепление вяжущего с поверхностью щебня из кислой породы (бурное кипение) | Контр. обр. | ГОСТ 11508 | По контрольному образцу №2 |  |  |  |  | 
Однородность |  | ГОСТ Р 52056 | Однородно |  |  |  |  | 

## Slide 10
Продолжение таблицы
Показатели физико-механических свойств полимерно-битумных вяжущих на основе термопластов
Проект СТО АВТОДОР
Наименование показателя | Ед. изм. | Методы испытаний | ПМБт 70/100 | ПМБт 50/70 | ПМБт 35/50
Устойчивость к старению при температуре 163°С по ГОСТ EN 32184: |  |  |  |  | 
Изменение массы, не более | % | ГОСТ EN 13303 | 0,5 | 0,5 | 0,3
Остаточная пенетрация, не менее | % | ГОСТ 32154 | 60 | 60 | 60
Изменение температуры размягчения | °С | ГОСТ 32054 | 6 | 5 | 5
Растяжимость при 25°С | см | ГОСТ EN 13398 | 40 | 30 | 15
Динамическая вязкость ротационным вискозиметром при 60°С | Па.с | ГОСТ EN 13302 | 700÷1 200 | 1 000÷1 500 | 1 200÷2 000
Дополнительные методы испытания после прогрева: |  |  |  |  | 
Комплексный модуль сдвига (DSR) | кПа | EN 14770 | Для набора статистических данных в диапазоне от +30° до + 80°С с шагом 10°С и частотой 1, 59 Гц (10 рад/с) |  | 
Жесткость на реометре с изгибом балки (BBR) | МПа | EN 14771 | Для набора статистических данных в диапазоне от - 12° до - 24°С с шагом - 6°С |  |