## Slide 1: «Газпром нефть»: опыт производства и применения инновационных битумных материалов
ООО «Газпромнефть-Битумные материалы»
Дмитрий Викторович Орлов
Форум «Инновации в дорожном строительстве»
Сочи, май 2016

## Slide 2: В 2014 г. подписано соглашение о сотрудничестве между ГК «Автодор» и ПАО «Газпром нефть»
Основные направления сотрудничества:
Разработка, производство и применение современных битумных материалов, соответствующих требованиям СТО АВТОДОР для проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и содержания автодорог;
Актуализация существующих стандартов, разработка и внедрение технических требований и методов испытаний битумных материалов с учётом потребностей дорожной отрасли;
Проведение научно-исследовательских и опытных работ, патентных исследований и лабораторных испытаний на базе научно-исследовательского центра «Газпром нефти»;
Проведение деловых мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества технологических процессов в сфере производства, доставки и применения битумных материалов.

## Slide 3: Компании ведут активную работу по всем направлениям взаимодействия
Проведение деловых мероприятий
Проведение НИР и опытных работ, патентных исследований и лабораторных испытаний
Разработка, производство и применение современных битумных материалов
Разработка передовых битумных материалов отвечающих условиям эксплуатации
Обеспечение качества современных битумных материалов
Актуализация стандартов, разработка и внедрение технических требований и методов испытаний
Работа ГПН-БМ в составе НТС ГК «Автодор»
Участие в разработке технических требований и стандартов
Организация НИЦ ГПН-БМ по битумным материалам
Проведение НИР по обеспечению выпуска БНДУ на битумных активах Компании
Конференции и форумы
«Битум и ПБВ»,
«Инновации в дорожном строительстве»
Участие в обучающих семинарах

## Slide 4: Компания производит и реализует комплексный ассортимент современных битумных материалов
 | ГПН-МНПЗ | ГПН-ОНПЗ | ГПН-ЯНОС | ГПН-РЗБМ | ГПН – Total ПМБ | НОВА-Брит
ГОСТ 22245-90 | БНД 40/60, 60/90, 90/130 |  |  |  |  | 
ГОСТ 6617-76 | БН 70/30, 90/10 |  | БН 70/30, 90/10 |  |  | 
ГОСТ 9548-74 |  | БНК 40/180 | БНК 45/190, 40/180 |  |  | 
СТО 00149765-006-2013 |  |  | БНК 115/15 |  |  | 
EN 12591:2009 | BITUMEN 50/70, 70/100 |  |  | BITUMEN 50/70, 70/100, 100/150, 160/200 |  | 
ГОСТ Р 52056-2003 |  | ПБВ 40, 60, 90, 130, 200 |  | ПБВ 40, 60, 90, 130, 200 | ПБВ 60, 90 | ПБВ 40, 60, 90, 130
СТО АВТОДОР 2.30-2015 (проект) |  |  |  | ПМБсбс 35/50, 50/70, 70/100, 100/130 |  | 
СТО АВТОДОР 2.1-2011 | БНДУ 85 |  |  | БНДУ 60, 85 |  | БНДУ 60,85
ГОСТ 33133-2014 (с 2017) | БНД 50/70, 70/100, 100/130 |  |  |  |  | 
СТО 11352320-001.01.2014 |  |  |  |  | 60, 90 (Стандарт/ Премиум) | 
EN 14023:2010 |  |  |  | РМВ - более 10 марок (!) |  | 
ГОСТ Р 52128-2003 |  | ЭБК-1, 2, 3 |  |  | ЭБК-1, 3 | ЭБК/ ЭБА/ ЭБПК/ ЭБПА-1,2,3

## Slide 5: Информационная открытость в вопросах качества – инструмент повышения эффективности отрасли
Основные задачи комплексного мобильного приложения «Паспортизация», запущенного «Газпромнефть-Битумные материалы» с 1 января 2016 г.:
Актуальная информация по отгрузке битумной продукции в режиме онлайн.
Актуальная информация по качеству партии, скан-копии паспорта качества.
Ссылки на загрузку приложений: http://www.bitum.gazprom-neft.ru/technology/control/
1. Ввод исходных данных
2. Получение актуальной информации по отгрузке продукции
Notes: Еще одним важным направлением развития мы видим повышение открытости бизнеса. В этом году мы запустили мобильное приложение «Паспортизация», доступное для операционных систем Ios и Android, и представляющее эффективный способ борьбы с контрафактом и гарантирования качества продукции.
При заполнении соответствующих полей он-лайн приложения потребитель может отследить на каком заводе продукт был произведен и в каком количестве отгружен, получить информацию о номере партии и пробы, дате, а также обо всех технических характеристиках продукта в виде паспорта.
В настоящее время этот сервис доступен для поставок вяжущих с Московского НПЗ, а в ближайшие месяцы будет распространен и на другие заводы Компании.

## Slide 6: Информационная открытость в вопросах качества – инструмент повышения эффективности отрасли
Основные задачи комплексного мобильного приложения «Паспортизация», запущенного «Газпромнефть-Битумные материалы» с 1 января 2016 г.:
Актуальная информация по отгрузке битумной продукции в режиме онлайн.
Актуальная информация по качеству партии, скан-копии паспорта качества.
Ссылки на загрузку приложений: http://www.bitum.gazprom-neft.ru/technology/control/
1. Ввод исходных данных
2. Получение актуальной информации по отгрузке продукции
Notes: Еще одним важным направлением развития мы видим повышение открытости бизнеса. В этом году мы запустили мобильное приложение «Паспортизация», доступное для операционных систем Ios и Android, и представляющее эффективный способ борьбы с контрафактом и гарантирования качества продукции.
При заполнении соответствующих полей он-лайн приложения потребитель может отследить на каком заводе продукт был произведен и в каком количестве отгружен, получить информацию о номере партии и пробы, дате, а также обо всех технических характеристиках продукта в виде паспорта.
В настоящее время этот сервис доступен для поставок вяжущих с Московского НПЗ, а в ближайшие месяцы будет распространен и на другие заводы Компании.

## Slide 7: Анализ опытных участков подтверждает: до 30% экономии бюджетных средств при использовании ПБВ
Эксплуатационные показатели | Участки на ПБВ | Участки на БНД | Эффект от применения ПБВ
Глубина колеи, мм Меньший показатель характеризует лучшую устойчивость к образованию колеи | 4,6 | 7,1 | На участке с БНД рекомендован ремонт (3 года эксплуатации)
Средняя интенсивность образования колейности, (% в год) Показатель характеризует скорость колейной деформации | 5% | 16% | Дорожное полотно деформируется в 3 раза медленнее
Трещиностойкость, МПа Больший показатель характеризует снижение количества трещин на покрытии | 3,2 | 2,6 | Трещиностойкость до 23% выше
Количество поперечных трещин на участке, (ед.) | 33 | 40 | Устойчивость к образованию трещин выше на 18%
Оценить эффективность применения ПБВ в различных климатических условиях;
Разрабатывать Рекомендации по применению битумных материалов для различных условий эксплуатации автомобильных дорог
Показать эффективность и увеличить срок службы автомобильных дорог, обеспечить экономию до 30% бюджетных средств
Статистический анализ эксплуатации опытно-экспериментальных участков в течение 5 лет наблюдений позволил Компании:

## Slide 8: В 2014 году на МНПЗ запущено производство высококачественного вяжущего ПМБ G-WAY STYRELF в рамках СП с Total
Styrelf ® – запатентованная технология производства и продуктовой линейки в ассортименте ПМБ компании TOTAL. Мировой опыт применения продуктов Styrelf – более 30 лет.
Основные модификации ПМБ G-Way Styrelf:
Стандарт – превосходит ряд нормативных требований и полностью соответствует требованиям российских и европейских стандартов
Премиум – обладают значительным запасом по качеству и позволяет обеспечить высочайшие эксплуатационные характеристики
Исключительные преимущества ПМБ G-Way Styrelf:
Сохраняет качественные характеристики в процессе транспортировки и длительного хранения
Не применяются пластификаторы
Техническая поддержка
Разработка рецептур велась в НИЦ TOTAL
Возможна доставка продукции до места использования в брендированном транспорте (гарантия качества)
G-Way Styrelf:
с 2014 г. согласовано СТО в ГК Автодор
с 2015 г. согласовано СТО в ФДА
Высший рейтинг по американской системе оценки Superpave
Notes: На новом Московском активе продукт выпускается по СТО, который был согласован как в ФДА в 2015г, так и в государственной компании Автодор в 2014г

## Slide 9: Результаты сравнительных испытаний доказывают преимущества G-Way Styrelf над ПБВ по ГОСТ 52056
Научно-исследовательская поддержка производства битумных материалов
Научно-техническое сопровождение применения и эксплуатации битумных материалов в составе асфальтобетона
Показатель | ПБВ (по ГОСТ) | G-WAY STYRELF
Максимальное усилие при растяжении (при 00С), Н | 54 | 120
Максимальное усилие при растяжении (при 250С), Н | 1,8 | 2,8
Показатель | ПБВ (по ГОСТ) | G-WAY STYRELF
Трещиностойкость (при 0°С), Мпа | 3,9 | 4,6
Значение колеи (после 20 000 проходов), мм | 2,3 | 1,7
Испытания вяжущего
Испытания ЩМА-20
Применение G-Way Styrelf в асфальтобетонных смесях позволяет:
снизить колееобразование на 30%;
повысить трещиностойкость на 15%.
ПМБ G-Way Styrelf способен воспринимать воздействие большей нагрузки:
на 45% при 00С;
на 35% при 250С.

## Slide 10: НИР: от разработки инноваций – до технологической эффективности вяжущих в составе асфальтобетона
Производство
битума
Производство
ПБВ и эмульсий
Хранение
Доставка
Производство
асфальтобетона
Доставка
Укладка дорожного
полотна
Эксплуатация
Научно-исследовательская поддержка производства битумных материалов
Научно-техническое сопровождение применения и эксплуатации битумных материалов в составе асфальтобетона
В сентябре 2016 г. Компания запускает Научно-Исследовательский Центр по битумным материалам
для комплексного научно-технического сопровождения на всех этапах производства и применения битумных материалов: от разработки инновационных материалов – до технологической эффективности битумных материалов в составе асфальтобетона.

## Slide 11: Уникальный научно-исследовательский центр - полный цикл исследований вяжущих и асфальтобетонов
Производство
битума
Производство
ПБВ и эмульсий
Хранение
Доставка
Производство
асфальтобетона
Доставка
Укладка дорожного
полотна
Эксплуатация
Оценка сырья для производства вяжущих
Комплексная оценка качества БМ, подбор рецептур ПБВ
Оценка стабильности показателей вяжущего
Оценка надежности асфальтобетона
Вязкость
Групповой химический состав (Iatroscan MK-6)
Содержание парафинов
Реологические характеристики на всем температурном интервале:
RV (Rheolab QC)
DSR (A.Paar MCR 102 SmartPave)
BBR
ABCD
Групповой химический состав
Микроструктура (микроскоп Zeiss)
RTFOT
PAV
Устойчивость ПБВ/PMB к расслаиванию при хранении (EN 13399)
Асфальтоанализатор
Гиратор
Роликовый компактор
Устойчивость к образованию пластической и абразивной колеи (Prall)
Усталостная трещиностойкость
Устойчивость к климатическим факторам (Xenotest)

## Slide 12: С 2016 г. Компания вышла на рынок инновационных битумопроизводных продуктов
Стыковочные ленты «БРИТ» - эффективная технология обеспечения долговечности технологических швов и стыков
Защитно-восстанавливающие составы – эффективная технология устранения поверхностных дефектов
Герметизирующие мастики – эффективная технология точечной герметизации технологических и отраженных трещин
ЦЕЛЬ:
Повышение эксплуатационной надежности и продление срока службы верхнего слоя покрытия
УНИКАЛЬНОСТЬ:
Герметизация поверхностных дефектов и открытых пор верхнего слоя покрытия
ЦЕЛЬ:
Обеспечение герметизации «холодных стыков»
УНИКАЛЬНОСТЬ:
Герметизация в процессе укладки и уплотнения а/б смеси
ЦЕЛЬ:
Обеспечение целостности и водонепроницаемости покрытий
УНИКАЛЬНОСТЬ:
Для всех дорожно-климатических зон, типов покрытий и условий эксплуатации

## Slide 13: Битумопроизводные материалы обеспечивают сохранение целостности асфальтобетона (М-1 «Беларусь»)
Объем производства стыковочных лент пог./км.
Со стыковочной
лентой
Без стыковочной ленты
Chart: 
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016(п)
Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос, ед | 28 | 26 | 90 | 150 | 450 | 820 | 1300 | 1350 | 1100

## Slide 14: Рекомендации по применению битумных материалов, на автомобильных дорогах ГК «Автодор»
1 | Применение ПБВ на скоростных автомобильных дорогах
2 | Применение G-Way Styrelf на автомагистралях категории 1А и особо ответственных участках любых автомобильных дорог
3 | Включение Научно-Исследовательского Центра Компании в состав центров методического обеспечения применения СТО АВТОДОР в области нежестких дорожных одежд асфальтобетонов
4 | Включение в проектно-сметную документацию и внесение в Стандарты ГК «Автодор», требований по применению битумных стыковочных лент, герметизирующих мастик и битумных защитно-восстанавливающих пропиток
Вместе мы строим надежные дороги